## Slide 1
순번 | 공 정 | 공정 내용 | 설비 | 세부항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 표준시간(합계) |  | 생산능력 (1일 10.5시간) | 투입인원 | 검증공수 (M/M) | 비고
 |  |  |  | 세부공정 | 제품IN/OUT | 공구 교환 | 가공길이 | 절입량 | 절입깊이 | 절입횟수 | FEEDER | 총절삭 길이 | 가동시간 (min) | 시간(min) | M | H |  |  |  | 
1 | 10공정 | 원자재 수입검사 및 2면 가공 Φ5.1 -0.02 x 2,500 | 그라인더 | 원자재 검사(외곽,표면 찍힘) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 2곳 모따기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 공정이동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 소계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.013333 | 787.5 | 1 | 0.000 | 
2 | 20공정 | 선삭 | CNC 자동선반 | 원자재 투입 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 터닝 외경가공(Φ5.0) |  | 0.001 | 5.00 | 4.80 | 0.88 | 1 | 0.80 | 5.00 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 홈가공(황삭) |  | 0.001 | 6.00 | 2.50 | 0.50 | 1 | 1.40 | 6.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 되깎기 외경가공(Φ3.4외) |  | 0.001 | 9.28 | 3.00 | 0.62 | 1 | 0.80 | 9.28 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 나사가공 |  | 0.001 | 4.00 | 0.18 | 4.00 | 12 | 3.00 | 48.00 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 홈바이트 디버링 |  | 0.001 | 1.05 | 2.15 | 2.15 | 1 | 1.00 | 1.05 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 되깎기 외경가공(Φ2.80 외) |  | 0.001 | 9.38 | 2.80 | 2.80 | 1 | 0.80 | 9.38 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 나사 디버링 |  | 0.001 | 4.00 | 0.02 | 0.04 | 2 | 1.00 | 8.00 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 절단 제품 OUT | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 세척 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.20 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 소계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 | 0.020033 | 524.1 | 1 | 0.000 | 
5 | 30공정 | 최종검사 | 수작업 | 제품 반입(택배) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 외관육안검사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 외관 치수검사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 소계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10 | 0.018333 | 572.7 | 1 | 0.000 | 
6 | 40공정 | 포장 | 수작업 | 라벨부착 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 보호지 포장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 제품 식별표 부착 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 수작업
 |  |  |  | 소계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.013333 | 787.5 | 1 | 0.000 | 
15 | 납품 | 출하 | 수작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.000000 |  |  |  | 
합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.902 | 0.065033 | 524.1 |  | 0.000 | 

## Slide 2
□ 공수 집계표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
● 제품명 : 230mm무유도 핀,직선형,유두형 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 번호 | 공정 |  |  | 단위 | 수량 | 인원 | 시간 | 공수 | 비고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 공정명칭 | 분류 | 작업내용 |  |  |  | (M) | (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 원자재 검사 | 수작업 | 외관,치수 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 선 삭 | CNC 자동선반 | 완성가공 | EA | 1 | 1 | 0.315789 | 0.005263 | 8hR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 공정 검사 | 수작업 | 가공부 치수,외관 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 열처리 | 열처리로 | 열처리(외주) | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 외주가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 바렐 | 바렐기 | 바렐(외주) | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 외주가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 표면처리 | - | 표면처리(외주) | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 외주가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 출하 검사 | 수작업 | 가공부 치수,외관 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
합 계 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
● 제품명 : 230mm무유도 고정나사(격침용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 번호 | 공정 |  |  | 단위 | 수량 | 인원 | 시간 | 공수 | 비고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 공정명칭 | 분류 | 작업내용 |  |  |  | (M) | (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 원자재 검사 | 수작업 | 외관,치수 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 선 삭 | CNC 자동선반 | 완성가공 | EA | 1 | 1 | 1.348315 | 0.022471 | 8hR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 출하 검사 | 수작업 | 가공부 치수,외관 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
합 계 |  |  |  |  |  |  |  | 0.022471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
● 제품명 : 230mm무유도 고정나사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 번호 | 공정 |  |  | 단위 | 수량 | 인원 | 시간 | 공수 | 비고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 공정명칭 | 분류 | 작업내용 |  |  |  | (M) | (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 원자재 검사 | 수작업 | 외관,치수 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 선 삭 | CNC 자동선반 | 선삭 가공 | EA | 1 | 1 | 1.162228 | 0.019370 | 8hR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 캇 팅 | MCT | 캇 팅 | EA | 1 | 1 | 0.930233 | 0.015503 | 8hR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 공정 검사 | 수작업 | 가공부 치수,외관 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 도 금 | - | 도 금(외주) | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 외주가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 출하 검사 | 수작업 | 가공부 치수,외관 | EA | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
합 계 |  |  |  |  |  |  |  | 0.034873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |